安岳县市场监督管理局

关于产品质量监督抽检情况的通告

（2023年第3号）

近期，安岳县市场监督管理局组织产品质量监督抽检，随机抽取了流通领域建筑钢筋57批次。检测机构针对钢筋拉伸实验、反向弯曲、重量偏差等指标进行检验检测，全部合格。

现将监督抽检具体情况予以通告。

附件：安岳县产品质量监督抽检信息（2023年第3号）

安岳县市场监督管理局

2023年11月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品质量监督抽检信息（2023年第3号） （声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样单位 | | 样品名称 | 规格 | 生产厂家 | 炉号 | | | 检验项目 | 检测机构 | | 检验结果 | | 备注 | |
| 1 | 安岳县龙造全钢材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\16 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323081543 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 2 | 安岳县龙造全钢材经营部 | | 钢材\热轧带 | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323081002 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 3 | 安岳县王二娃建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\12 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | B23205207 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 4 | 安岳县王二娃建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | B23105368 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 5 | 安岳县麒林建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\8 | 四川省射洪川中建材公司 | 231003—015 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 6 | 安岳县印源农产品经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\14 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 2023080210 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 7 | 安岳县鑫宏远钢材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323070413 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 8 | 安岳县坤生建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\8 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | J23300242 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 9 | 安岳县灿丰建材有限公司 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\18 | 成渝钒钛科技有限公司 | 322071932 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 10 | 安岳县灿丰建材有限公司 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\20 | 成渝钒钛科技有限公司 | 422072505 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 11 | 安岳县镇子镇益航建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323031411 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 12 | 安岳县文化镇向书玉建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\10 | 四川省射洪川中建材公司 | 230927-010 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 13 | 安岳新弘达建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\25 | 成渝钒钛科技有限公司 | 4230092334 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 14 | 安岳新弘达建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\18 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323092015 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 15 | 盧钢材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323081216 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 16 | 盧钢材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\10 | 成渝钒钛科技有限公司 | 122309360 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 17 | 安岳孙氏建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\10 | 成渝钒钛科技有限公司 | 1223090901 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 18 | 安岳孙氏建材经营部 | | 钢材\热轧带肋 | HRB400E\16 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323092519 | | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 19 | 安岳文二娃建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323021803 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 20 | 安岳县镇子镇斌芬建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323091308 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 21 | 安岳县俊桃建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323100810 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 22 | 安岳县俊桃建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323100102 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 23 | 安岳县俊桃建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\18 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323100208 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 24 | 安岳县吴本芬钢材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\18 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | A23205218 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 25 | 安岳县吴本芬钢材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | B23105240 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 26 | 安岳县付长华钢材批发零售 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 2021051573 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 27 | 安岳县李家镇建威钢材销售部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323092317 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 28 | 安岳杨锋钢筋店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | J22301538 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 29 | 安岳杨锋钢筋店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | J22302306 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 30 | 安岳杨锋钢筋店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\20 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | A22200429 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 31 | 杨小平（元坝店） | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | B23205277 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 32 | 杨小平（元坝店) | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | B23104784 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 33 | 杨小平（元坝店) | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\8 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | C23105491 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 34 | 安岳县坤北建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\8 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | D22107776 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 35 | 安岳县坤北建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\10 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | J23300188 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 36 | 安岳县唐晓东建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 2023060161 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 37 | 安岳县唐晓东建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\18 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 2023030556 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 38 | 安岳县尹钢材建筑材料经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323082012 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 39 | 安岳县尹钢材建筑材料经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323082935 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 40 | 安岳县石羊镇陈玉志钢材 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323100727 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 41 | 安岳县石羊镇陈玉志钢材 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323100256 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 42 | 安岳县石羊镇双龙街邹昌丽 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | L123111370 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 43 | 安岳县石羊镇双龙街邹昌丽 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\18 | 冷水江钢铁有限责任公司 | A123100190 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 44 | 安岳县石羊镇双龙街邹昌丽 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\20 | 冷水江钢铁有限责任公司 | A123080482 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 45 | 安岳县坤北建材经营部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | 323090348 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 46 | 安岳县通贤镇欣兴建材 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\12 | 四川省射洪川中建材公司 | G230904-14 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  | |
| 47 | 安岳县通贤镇欣兴建材 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 四川省射洪川中建材公司 | | G230831-3 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 48 | 安岳县通贤镇欣兴建材 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | A23205203 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 49 | 安岳县张先英建材门市部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | | 2023090013 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 50 | 安岳县敬氏建材部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | B23105726 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 51 | 安岳县敬氏建材部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\18 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | A23204942 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 52 | 安岳县聚凯建材店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | A23201141 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 53 53 | 安岳县聚凯建材店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\25 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | A23203209 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 54 | 周光华钢筋经营店 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\16 | 成渝钒钛科技有限公司 | | 522121311 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 55 | 安岳县驯龙镇张明秀五金建材门市 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | B23205102 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 56 | 安岳县付长华钢材批发零售 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | | B23301178 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |
| 57 | 安岳县李家镇建威钢材销售部 | 钢材\热轧带肋 | | HRB400E\14 | 成渝钒钛科技有限公司 | | 323092311 | | 拉伸实验  反向弯曲  重量偏差 | | 四川文茂建设工程检测有限公司 | | 合格 | |  |